Deze voorbeelddocumenten vormen een basis voor de opmaak van neutrale bestekteksten. Steeds dient de ontwerper de teksten aan te passen in functie van zijn werkwijze en specifieke project. De classificatie volgens het bestek van de sociale huisvestingsmaatschappij is indicatief.

# 26.22.	geprefabriceerd beton - pijlers & kolommen

Het betreft alle verticale kolommen uit gewapend beton / voorgespannen beton, die in de fabriek worden geprefabriceerd en op de werf verbonden met de al uitgevoerde constructies.

De sterkteklasse van het beton bedraagt minium : C30/35 / C40/50 / C50/60 / volgens voorschrift studiebureel / …

Omgevingsklasse : EI / EE1 / EE2 / EE3 / EE4 / ES1 / ES2 / ES3 / ES4 / EA1 / EA2 / EA3

Afmetingen : volgens plan

Wapening: volgens studie ingenieursbureau.

Staven met verbeterde hechting als hoofdwapening (NBN A 24-302)

Gladde staven als beugels (NBN A 24-302).

Gelaste standaardnetten (NBN A 24-303).

Ingeval van voorgespannen beton : het beton wordt voorgespannen met de techniek

(ofwel)	van het voorgerekt staal.

(ofwel)	van het nagerekt staal aangebracht in na voorspanning te injecteren kokers

(ofwel)	van het nagerekt staal in een met vet gevulde voerbuis

Bekisting : ruw ontkist / gladde bekisting / verloren bekisting …

De kolommen blijven zichtbaar. De afgestreken zijde van het geprefabriceerde element wordt steeds aan de niet-zichtbare zijde geplaatst. Indien onmogelijk wordt dit vooraf met de architect besproken.

De balk – kolom verbinding wordt uitgevoerd door middel van:

(ofwel) een pen- en gatverbinding. Tot een balkbreedte van 500 mm volstaat één verbinding per balkuiteinde, hierboven worden twee verbindingen per balkuiteinde toegepast tenzij anders vermeld in de ingenieursstudie.

(ofwel) doorlopende wapening waarbij de knoop ter plaatse opgegoten wordt. Uitvoering volgens studie ingenieur

In geval van een pen-gat verbinding gebeurt de opleg balk – kolom door het tussenvoegen van een neopreenplaat. Tussen het draagvlak van de kolomkop en deze neopreenplaat dient een dunne mortellaag te worden aangebracht om eventuele onregelmatigheden van het draagoppervlak weg te werken en aldus een gelijkmatige drukverdeling te bekomen.

De pen- gatverbinding wordt door middel van een rijnzandcementmortel aangegegoten.

De eventuele verbindingen met andere elementen in gewapend beton gebeuren d.m.v. het ter plaatse opstorten van de diverse uiteinden van de samenkomende elementen. Deze uiteinden zijn voorzien van de nodige wachtwapening.

Kolommen worden steeds perfect loodrecht geplaatst. Scheefstand kan leiden tot afkeuring door het ingenieursbureau.

Bovendakse panelen worden bevestigd aan:

(ofwel) een ingestort T-profiel (dimensionering volgens studie aannemer). Dit geheel is inbegrepen in de eenheidsprijs

(ofwel) een verjonging van de kolom bovendaks. Afmetingen volgens studie ingenieur / op voorstel aannemer

Alle consoles op de kolommen, hetzij in beton, hetzij in staal, zijn steeds inbegrepen in de eenheidsprijs. Dimensionering conform studie ingenieur / op voorstel aannemer

De elementen hebben een brandweerstand REI van 60 / 90 / 120 / 180 / 240 / …

Zichtbare aansluitingen worden uitgevoerd met een: V-vormige voeg / …

Vochtbruggen / vochtwerende isolatie :

Koudebruggen / thermische isolatie :

Uitsparingen / doorvoeren :

Verankeringen :

Inwerken van regenwaterafvoerbuizen in versterkte PVC diameter: